袁店二井煤矿主井主提升钢丝绳招标

技术规格书

一、项目概况及招标范围

1.项目概况：镀锌三角股钢丝绳，淮北矿业股份有限公司袁店二井煤矿主井提升使用，提升类型为多绳摩擦式。

2.招标范围：4根Φ36.0mm镀锌三角股钢丝绳16585.6kg。本次招标数量为理论计算数量，中标后一次性签订合同，依据实际收货数量进行结算。

二、执行标准和规范

钢丝绳的设计、生产、检验应符合（不限于）下列标准：

- 1.GB/T 8918-2006 《重要用途钢丝绳》

- 2.MT/T 716-2019 《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》

现行国家、行业的其他有关标准及《煤矿安全规程》（2025版），投标厂商所使用的标准、规范均应是现行有效版本。计量单位应以国际单位制（SI）表示。

三、主要技术参数及技术要求

（一）钢丝绳技术参数

1.钢丝绳名称：镀锌三角股钢丝绳。

2.钢丝绳结构：6V×37S。

3.钢丝绳直径：36.0mm。

4.钢丝绳长度：730m/根。

5.钢丝绳根数：4根。

6.理论单位长度重量：5.68kg/m。

7.捻向：在技术协议中规定。

8.钢丝公称抗拉强度：1670MPa。

9.钢丝绳破断拉力总和不低于956kN。

- 10.镀锌等级：B级镀锌。

11.钢丝绳及内部绳芯使用进口戈培油，标准涂油。

12.用途：立井提升系统主提升钢丝绳。

（二）技术要求

1.要求：整绳长度钢丝无焊接接头。

2.钢丝绳应捻制均匀、紧密和不松散；在展开和无负荷情况下，不得呈波浪状；绳内钢丝不得有交错、折弯、断丝和锈蚀等缺陷；在正常使用情况下，钢丝绳不出现异常扭曲、变形等现象；钢丝绳的绳芯应具有足够的支撑作用。

3.钢丝绳制造时，同直径钢丝应为同一公称抗拉强度，不同直径钢丝允许采用相同或相邻公称抗拉强度，但应保证钢丝绳最小破断拉力符合GB/T 8918-2006有关要求。

4.镀锌钢丝绳的所有钢丝都应镀锌，符合MT/T 716-2019 B级镀锌标准，采用拉拔镀锌的工艺，保证锌层均匀、不脱落，在正常的使用条件下，锈蚀不超过规定，同时保证钢丝的强度和韧性。

5.钢丝绳不得出现MT/T 716-2019规定的外观缺陷；在正常使用情况下，断丝不能超过《煤矿安全规程》（2025版）相关规定要求。

6.钢丝绳伸长率：初次加额定载荷结构伸长率不大于0.20%，钢丝绳整绳永久塑性伸长不大于0.30%。

7.钢丝绳的实测直径偏差：0～+5%，钢丝绳的不圆度不得大于钢丝绳公称直径的4%。

8.钢丝绳的实测长度在无负荷状态下允许与订货长度偏差0～+20m。

9.钢丝绳的实测重量偏差：-2%～+5%。

10.钢丝绳注油要求：

10.1钢丝绳注油采用加温、高压压注工艺。

10.2钢丝绳挂绳后在提升机设计速度下运行不甩油。

11.在正常使用和维护条件下，钢丝绳的使用寿命不低于24个月。使用24个月时，钢丝绳的各项指标均不得超过《煤矿安全规程》（2025版）相关规定要求。

12.同时供货的同一套钢丝绳应为厂家同批生产的钢丝绳，且同一套钢丝绳中同一捻向的两根钢丝绳必须为同一根钢丝绳截成的两段。

13.钢丝绳出厂时必须做整绳破断拉力试验。

14.投标时所投产品必须具有矿用产品安全标志证书。

四、质量保证、验收标准及随机资料

1.钢丝绳质量符合中国国家标准GB/T 8918-2006及煤炭行业MT/T 716-2019标准要求。

2.验收和检验执行标准：MT/T716-2019。

3.所供应的产品必须提供产品合格证、质量证明书、质检报告、煤矿矿用产品安全标志（MA标志）等资料。

五、“三包”要求

除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，提升钢丝绳使用后24个月内或货到验收后48个月内(以先到者为准),实行“三包”,钢丝绳的各项指标均不得超过《煤矿安全规程》（2025版）相关规定要求。

六、售后服务

1.按投标书承诺及国家标准执行。

2.如有任何质量问题，在收到使用单位通知后24小时内赶到现场处理。

七、包装、运输及储存

1.投标人必须按最新国家标准要求包装设计和提供合适的包装，确保其不受损坏。

2.物资的包装、防护要确保物资便于运输和储存，显著位置标明发货单位和地点等，并有包装储运标志。

八、供货时间及地点

期望交货期：2027年5月1日前。

交货地点：淮北矿业股份有限公司仓储配送中心。