煤矿井下假顶用塑料编织布技术规格书

编制：         校对：         审批：

煤矿井下假顶用塑料编织布技术规格书

一、项目概况及招标范围

1.项目概况：本产品由阻燃、抗静电材料经机械编织，四周置以边绳进行包边加强，单层或多层结构，尺寸可调。适用于井下中厚煤层分层开采设施假顶或单层破碎顶板条件下的开采护顶以及巷道支护和放顶支护。

2.招标范围：煤矿井下假顶用塑料编织布JB-PP-4-S，详见招标明细。

本项目为框架招标，招标所列数量仅作为报价和授标依据，采购数量以淮北矿业需求计划为准，采购单价以中标单价为准。签订合同时以标段为单位，招标结果执行时间止或标段合同总金额达到中标总金额时，该标段采购自动终止。

二、技术要求及主要技术参数

执行标准：MT113-1995、MT/T 960—2005。

主要技术参数

1.拉伸强度

单层编织布拉伸强度         单位：N/mm

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 单层编织布拉伸强度 | 经向 | ≥16 |
|  | 纬向 | ≥16 |

2.表面电阻：上、下表面电阻算术平均值不大于1×109Ω。

3.阻燃性能

单层编织布的酒精喷灯及酒精灯燃烧性能           单位：s

| 设备名称 | 有焰燃烧时间平均值 | 有焰燃烧时间最大值 | 无焰燃烧时间平均值 | 无焰燃烧时间最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒精喷灯 | ≤3 | ≤10 | ≤10 | ≤30 |
| 酒 精 灯 | ≤6 | ≤10 | ≤20 | ≤60 |

4.边绳性能

边绳同等材质的样品上、下表面电阻算术平均值不大于1×109Ω，边绳单根拉断力不小于3000N。

边绳的酒精喷灯及酒精灯燃烧性能           单位：s

| 设备名称 | 有焰燃烧时间平均值 | 有焰燃烧时间最大值 | 无焰燃烧时间平均值 | 无焰燃烧时间最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒精喷灯 | ≤3 | ≤10 | ≤10 | ≤30 |
| 酒 精 灯 | ≤6 | ≤12 | ≤20 | ≤60 |

5.编织布为双层布，四周置以边绳进行包边。

符合标准

MT/T 960—2005《煤矿井下假顶用塑料编织布》

MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

三、售后服务要求

除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月内实行质量“三包”。质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。

四、供货时间及地点

交货期：合同生效时起30天内交货。

交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂。