
淮北矿业股份有限公司2026年度煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料采购技术规格书

编制：                 
校对：                 
审批：                 
集团业务主管部门审核：                   
单位：      盖章       

淮北矿业股份有限公司2026年度煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料采购技术规格书

一、采购物资概况

材料使用时混合注入破碎煤、岩体后能迅速反应并凝固，生成高强度、高韧性的硅酸盐改性聚氨酯材料，实现对破碎煤、岩体的加固及对其裂隙的封堵。
二、采购物资范围

煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料（规格JG PU SixOy）2000吨。
三、技术参数及技术要求

（一）技术要求

1.申请人须具备并提供煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料（共三个证书：煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料、煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料A组分、煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料B组分）及煤矿高分子材料用注浆装置的有效矿用产品安全标志证书。

2.配套煤矿高分子材料用注浆装置配比误差≤5%，额定注浆压力≥10MPa，额定注浆流量≥0.2m3/h。

（二）煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料A、B组分技术参数

1.闪点：A、B组分的闪点分别高于100℃。

2.有害物质限量：

符合GB18583-2008中相关标准规定。
游离甲醛≤0.50g/kg；

苯≤5.0g/kg；

甲苯+二甲苯≤150g/kg；

甲苯二异氰酸酯≤10g/kg；

总挥发性有机物≤700g/L。

3.腐蚀性：基本无腐蚀或轻度腐蚀

（三）煤矿加固煤岩体用硅酸盐改性聚氨酯材料技术参数

1.固化时间70～200/s；

2.最高反应温度≤100℃；

3.燃烧后有毒有害物质限量：

卤酸气体（HX）总量≤5mg/g；

HCN含量＜100mg/g；

CO含量＜400mg/g；

4.膨胀倍数≥1.0倍；

5.氧指数≥28%；

6.抗老化性能（80℃±2℃；168h）：表面无变化，抗压强度损失≤5%。

7.阻燃性能

酒精喷灯燃烧试验：

有焰燃烧时间≤3s；

无焰燃烧时间≤10s；

火焰扩展长度≤280mm
酒精灯燃烧试验：

有焰燃烧时间≤6s；

无焰燃烧时间≤20s；

火焰扩展长度≤250mm。

8.强度性能

抗压强度≥40MPa；

抗拉强度≥5MPa；

抗剪强度≥15MPa；

黏结强度≥3.0MPa；

标准砂固结体抗压强度≥30MPa。
三、执行标准及规范

《煤矿安全规程》《煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）》《煤矿井下用反应型高分子材料补充安全技术要求（试行）》，KA/T 1089-2020、GB18583-2008标准。

四、交货随行文件要求

1.供货时根据煤矿安全生产需要，提供注浆泵具及配件来满足注浆需求（配套用注浆装置的组成必须完整，包括动力装置、混合装置、软管、喷枪管、单项阀和安全阀、压力显示装置、三通阀等）。

2.供货时提供有效矿用产品安全标志证书、第三方检测机构出具的有效合格检测报告，产品符合煤矿井下使用有关规定，使用维护说明书、产品合格证等技术资料，电子版（PDF文档）一份。

五、质量保证要求

1.如因注浆材料的质量或注浆泵具不能满足矿区安全生产，未达到预期注浆效果，由矿厂出具使用情况说明，该批次物资不予结算。

2.因产品质量问题发生安全事故，由中标方赔偿直接和间接经济损失，并追究法律责任。
六、售后服务要求

1.中标方免费提供技术指导，提供技术人员免费现场跟班服务，指导现场操作，注浆泵具及技术人员数量能够满足淮北矿业多地点同时注浆需求。
2.除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月内实行质量“三包”。质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。
七、交货时间及交货地点

交货时间：合同签订生效后7日内。

交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂。

八、其它要求

投标时需提供有效安全性和环保性评估报告，并对报告的真实性、科学性负责。井下使用时，井巷空气成分应符合《煤矿安全规程》要求。










