淮北矿业铁路运输处混凝土岔枕
技术规格书
编制：       校对：        审批： 
单位（盖章）：淮北矿业股份有限公司铁路运输处
淮北矿业铁路运输处混凝土岔枕技术规格书

一、概况
1.简介
根据2026年生产工作安排，我处计划对部分咽喉及病害道岔进行升级改造，既有木岔枕道岔升级改造为混凝土岔枕，以提高道岔稳定性，确保列车运行安全，需采购混凝土岔枕。

2.数量

数量：50kg/m钢轨9号单开混凝土岔枕8组。

二、参数及要求
1.型号：92改进型50kg/m钢轨9号单开道岔混凝土岔枕。

2.图号：CZ2209Z。

三、主要技术参数
1.岔枕静载抗裂强度应满足：

正弯矩检验荷载值：240KN

负弯矩检验荷载值：190KN

2.岔枕疲劳强度：

正弯矩最大检验荷载值：255KN

负弯矩最大检验荷载值：200KN

荷载循环特征值ρ为0.2，在循环加载2×106次后卸载，其残余裂缝宽度应不大于0.05mm。
四、技术要求
1.混凝土岔枕外观质量允许偏差值（单位mm）

	序号
	项目名称
	允许

偏差值
	备注

	1
	承轨部位表面缺陷（如气孔、粘皮、麻面等）
	长度≤20

深度≤5
	

	2
	其它部位表面缺陷（如气孔、麻面、干灰堆垒、夹杂物等）
	长度≤80

深/高度≤10
	

	3
	端角破损和掉角
	长度≤50
	

	4
	肉眼可见的裂纹
	不允许
	

	5
	端部钢筋与混凝土之间的缝隙
	深度≤30
	

	6
	预埋套管孔中混凝土淤块
	不允许
	


2.混凝土岔枕外观尺寸允许偏差值（单位mm）

	序号
	项目名称
	允许

偏差值
	备注

	1
	长度
	±15
	

	2
	高度
	＋5

－3
	

	3
	顶面宽度
	＋5

－3
	

	4
	预埋套管
	中心位置距纵向对称轴
	±1
	

	5
	
	保持轨距的两套管中心距离
	＋1.0

－1.5
	

	6
	
	保持同一铁垫板位置的两相邻套管中心距离
	±10
	

	7
	
	底部中心歪斜
	2
	

	8
	
	下沉
	1
	

	9
	预应力钢丝（筋）
	断丝（筋）
	不允许
	

	10
	
	钢丝（筋）之间距离
	±2
	

	11
	上排钢丝距岔枕顶面距离
	＋3

－2
	

	12
	岔枕顶面直线度
	同一铁垫板两套管间距小于400时
	±1/3000
	

	13
	
	同一铁垫板两套管间距小于400时
	±1/5000
	

	14
	
	全长
	±3
	


3.岔枕按标准图纸规范标号，并配备标准安装图纸。

4.由供货方及时安排人员勘察，并做好与道岔供应商的对接。

道岔编号、开向、绝缘位置表
	道岔编号
	开向
	绝缘
	备注

	马庄9#
	右开
	曲股绝缘
	

	任庄1#
	右开
	直股绝缘
	

	任庄3#
	右开
	直股绝缘
	

	任庄14#
	右开
	直股绝缘
	

	任庄16#
	右开
	曲股绝缘
	

	许疃1#
	右开
	曲股绝缘
	许疃1#与3#道岔之间夹直线6.3m

	前邱寨1#
	左开
	曲股绝缘
	

	前邱寨5#
	左开
	曲股绝缘
	


五、供货时间及要求

1.供货方应在签订合同后7个工作日内向采购方提供签章的书面和电子版资料各1份。

2.供货地点、时间及方式

供货方负责运至淮北矿业股份有限公司铁路运输处指定地点或施工现场，运费及运输保险费由供货方负担，交货时间为合同生效后，分批次按物资需求计划下达后20日内供货。

六、其它要求

1.本规格书提出的是最低限度技术要求，供货方应提供符合本规格书及工业标准的优质产品。供货方必须使其设计制造检验试验等符合规定的标准和规范以及有关的法规要求，确保整组混凝土岔枕质量可靠。

2.如果供货方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着完全符合本规格书的要求，如果有异议，应加以详细描述。本规格书所使用的标准如与供货方所执行的标准发生矛盾，按较高标准执行。

3.供货方应根据买方要求及需要无偿提供有关材料、图纸、技术资料及其详细说明，以及技术服务项目。

4.供货方供货时，供货方必须提供混凝土岔枕出厂检验合格证书。

5.其他未尽事宜协商解决。

