淮北矿业矿用柔性塑料涂覆布充气气垛技术规格书

一、项目名称

淮北矿业股份有限公司2026年度矿用柔性塑料涂覆布充气气垛框架公开招标（第2次）。

二、采购单位

淮北矿业股份有限公司

三、项目概况及招标范围

1.项目概况：煤矿井下通风器材。

2.招标范围：矿用柔性塑料涂覆布充气气垛一批，详见招标明细。本项目为框架招标，招标所列数量仅作为报价和授标依据，采购数量以淮北矿业需求计划为准，采购单价以各品种中标单价为准。签订合同时以标段为单位，招标结果执行时间止或标段合同总金额达到中标总金额时，该标段采购自动终止。

四、技术要求及主要技术参数

1.执行标准：MT/T 113-1995（煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则）、 GB/T 20105-2006 （风筒涂覆布）等国家、行业现行标准执行。

2.压力参数：气囊充气至10.7kpa，静置4h，气囊内压力不低于7kpa，24h后压力不低于5kpa；气垛充气至24 kpa，静置3h，气囊接缝处无开胶、滑移现象。

3.材质：矿用塑料涂覆布充气气垛通常由二层结构材质组成，外层采用阻燃抗静电防爆布，具有防刺漏效果，内层是聚氯乙烯气密内胆同时具有阻燃抗静电功能。

4.强度：涂覆布经、纬向扯断强度≥5000（N/50MM），涂覆布纬向撕裂力≥600(N)，涂覆布粘附强度≥70(N/50MM)。

- 5.投标人首次供货时需提供第三方检测报告。

五、包装、运输、储存及验收

1.投标人必须按最新国家标准要求包装设计和提供合适的包装，确保其不受损坏。

2.物资的包装、防护要确保物资便于运输和储存，显著位置标明发货单位和地点等，并有包装储运标志。且在运输和装卸过程中不致遭到丢失、损坏、变形。

3.所送标的物必须满足矿区使用要求。

六、售后服务

- 除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月内实行质量“三包”。质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。

七、交货时间及地点

交货期：合同生效后30日内。

交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂或指定地点。