淮北矿业液压支架用管路附件2026年度框架招标

技术规格书

一、项目名称

淮北矿业液压支架管路附件2026年度框架招标

二、采购单位

淮北矿业股份有限公司

三、项目概况及招标范围

（一）项目概况

本次招标采购液压支架管路附件系煤矿井下综采工作面液压支架管路连接、导通、阻断压力用，在淮北矿业集团公司下属各厂矿使用。

（二）招标范围

具体数量详见招标明细表。

本项目为框架招标，招标所列数量仅作为报价和授标依据，不作为实际采购数量依据，实际采购数量以淮北矿业需求计划为准，采购单价以各品种中标单价为准。签订合同时以标段为单位，招标结果执行时间止或标段合同总金额达到中标总金额时，该标段采购自动终止。

四、技术要求及主要技术标准

（一）技术标准

1.根据煤炭行业标准MT/T986-2006《矿用U形销式快速接头及附件》制定此次招标物资技术要求；若招标期间标准更新，按最新版本执行。

2.本技术规格书所使用的标准如与供货商所执行的标准不一致时，按“国家或行业最新、最高标准”执行；若本技术规格书要求严于上述标准，以本技术规格书为准。

（二）技术要求

1.用于以普通矿物油、液压支架专用浓缩液及高含水液压液管路系统中。

2.KJ是国内煤炭行业常用型号；DN是与国外产品可互换；型号参数中通常D是低压类，S或G是高压类。

3.最大工作压力、接头形式尺寸必须满足MT/T986-2006标准的要求。

4.接头及附件尺寸（包括有镀层部位）均为成品尺寸，外部尺寸不得低于淮北矿业股份有限公司在用产品外部尺寸，必须满足使用方安全要求、现场使用需求及技术条件，保证与原管路系统100%配套兼容。

5.接头及附件的未注明公差的极限偏差，采用GB/T1804-2000中m级的规定，未注形位公差，采用GB/T1184-1996中K级的规定，产品关键部位内部公差不得超过5μm。

6.接头调质处理硬度为240-280HB，U形销淬火回火硬度为35-40HRC，材料性能不小于MT/T986-2006标准的要求。U型销材质为65Mn。

7.在密封试验中不得出现渗漏和损坏。

8.按照MT/T986-2006标准进行的脉冲试验后不得出现变形和损坏；在2倍的最大工作压力下，不得出现损坏。

9.在产品适当部位应有型号及制造厂标志。

10.出厂检验合格后，要逐件清洗干净，机加工表面涂抹防锈油。

11.本次招标产品须与淮北矿业在用的各类管路附件通用互换。

五、交货及质量要求

1.供货时，产品须符合煤矿井下使用的相关规定，中标方应随货提供产品合格证等相关资料。验收不合格的产品，中标方须在约定交货期内无条件退换货，并承担由此产生的运输、仓储等全部费用；若该等情形影响采购方生产进度的，中标方还应承担相应的违约责任。

2.因产品质量问题引发安全事故的，由中标方赔偿采购方因此遭受的直接和间接经济损失，采购方有权依法追究中标方的法律责任。

六、售后服务

除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，按GB/T16784-2025工业产品售后服务总则执行，12个月质保期内实行质量“三包”，质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。

七、供货时间及地点

1.淮北矿业股份有限公司生产装备分公司的需求计划：

交货时间：合同生效后20日内。

交货地点：淮北矿业股份有限公司生产装备分公司。

2.淮北矿业股份有限公司下属各矿厂的需求计划：

交货时间：合同生效后30日内。

交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂或仓储配送中心等指定地点。

八、其他要求

合同履行期间，中标人所持本合同项下物资“产品合格证”“生产许可证”等相关资质证件出现被暂停、被吊销、有效期届满等失效情形，中标人应在收到招标人通知之日起15日内采取有效补救措施（包括但不限于重新申办、补办证件等）。中标人提出的补救措施无法满足招标人生产需求的，视为无正当理由拒不履行合同，招标人有权单方解除本合同，中标人同意按照《物资采购廉洁合同》约定和《物资分公司供应商管理办法》规定进行处理。