淮北矿业股份有限公司2026年度

树脂锚杆锚固剂原材料采购技术规格书

编制：                  1

校对：                  1

审批：                  1

单位：                  1

淮北矿业股份有限公司2026年度

树脂锚杆锚固剂原材料采购技术规格书

一、采购物资概况

主要用于树脂锚杆锚固剂的生产制造。

二、采购物资范围

树脂锚杆锚固剂原材料一批，详见招标明细。

三、技术参数及执行标准要求

| 物资编码 | 物资名称 | 技术要求 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040040171001 | 锚固剂专用树脂 | ①粘度：0.45-0.5pa.s（冬季)、0.55-0. 65pa.s(夏季）；②凝胶时间：3＇-3＇30 "；③固体含量：65%-69%；④热稳定性（80℃）：≥24h | GB/T 8237-2025 |
| 040040171002 | 锚固剂专用树脂 | ①粘度：0.45-0.5pa.s（冬季)、0.55-0. 65pa.s(夏季）；②凝胶时间：2＇30 "±5 "；③固体含量：65%-69%；④热稳定性（80℃）：≥24h | GB/T 8237-2025 |
| 040010510011 | 二氧化硅 | 执行标准：HG/T 3061-2020。沉淀水合二氧化硅，外观为粉状。技术指标：①二氧化硅含量（灼品）：95%-98%；②45µm筛余物：≦0.5％；③PH值 5.0-8.0；④吸油值：200-350 10 ³m³/kg（粉状） | HG/T 3061-2020 |
| 040060510001 | 锚固剂促进剂 | ①密度：0.96克/毫升；②凝固点：≥2℃；③二甲基苯胺含量：≥99% | GB/T 26603-2011 |
| 040020510011 | 二甘醇 | ①水分：≤0.7%；②相对密度：1.1155-1.1170；③初馏点（103.1kpa）：≥240℃；④沸点：≥245℃ | GB/T 4649-2018 |
| 040020520011 | 纤维素 | 食品级，①外观：白色或淡黄色流动粉未；②有效物含量%≥96%，DS≥0.9；③含水量％，≤10%；④ph值5.5-8.5 | GB 1886.232-2016 |
| 040080020011 | 过氧化苯甲酰 | ①外观：白色粉末状；②BPO含量（以干品计）：≥98%；③熔点（干品）：103-106℃ | HG/T 2717-2014 |
| 040080020012 | 二氯过氧化苯甲酰 | ①过氧化物(DC)含量：≥70%；②含水量：25-30% | HG/T 2717-2014 |
| 210050011182 | 滑石粉 | ①白度：≥70%；②细度：45μm通过率≥97%，20μm通过率＜70%；③水分：≤1.0%；④pH:8.0-10.0 | GB/T 15342-2023 |
| 210050020005 | 颜料 | 名称：群青 ①类型：Ⅰ型；②水溶物含量：≤1.0%；③游离硫含量：≤0.05%；④吸油量：20-70 | GB/T 35962-2018 |
| 210050011183 | 锚固剂石粉 | ①外观：级配粗细混合，粉状；②高钙石灰石＞96%；③杂质含量：＜3%；④含水率：＜0.5%；⑤含杂质铁量＜0.1%；⑥不锈钢筛网通过范围（12-20目：0%-10%；20-30目：10%-20%；30-50目：20%-30%；50目：＞40%） | / |

- 产品包装须符合危险化学品包装标准，坚固、密封、防潮，标签清晰注明产品名称、规格、批号、生产日期、保质期、危险警示标识等信息；包装容器由投标人按使用单位要求负责回收。逾期未回收的相关费用及损失由投标人承担。

四、交货随行文件要求

表中材料首次供货时需提供质量合格证明文件。

五、售后服务要求

- 除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月内实行质量“三包”。质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。

六、交货时间及交货地点

交货时间：合同生效后30日内。

交货地点：淮北矿业股份有限公司下属生产装备分公司。