淮北矿业帆布手套技术规格书

一、项目名称

淮北矿业股份有限公司2026年度帆布手套框架公开招标（第2次）。

二、采购单位

淮北矿业股份有限公司

三、项目概况及招标范围

1.项目概况：各矿厂个体劳动防护用品。

2.招标范围：帆布手套800000双。

本项目为框架招标，招标所列数量仅作为报价和授标依据，采购数量以淮北矿业需求计划为准，采购单价以中标单价为准。签订合同时以标段为单位，招标结果执行时间结束或标段合同总金额达到中标总金额时，该标段采购自动终止。

四、技术要求及主要技术参数

（一）主要技术指标

1.材质：全棉帆布（纯棉原白棉纱）；纱支：纬向21*3径向21*2；密度：径向84根、纬向32根；规格:全长250mm，宽度140mm；克重:68g/付；缝制密度每厘米不少于4～5针；缝合线：不低于20s/2标准。无脱针、无霉斑、无擦伤、无虫伤缺陷。

2.必须执行GB/T 12624-2020等最新国家标准相关要求。

（二）样品相关要求

1.投标人需提前制作好所投物资样品,样品严格执行招标技术参数，投标截止日前送至招标管理中心招标室（淮北市人民中路276号淮北矿业大楼西626办公室），开标前如未送到，按无效投标处理。

2.样品本身不得含有投标人的名称、标志、其他暗示投标人的文字或图案（可以单独拆除且不影响样品展示的物流包装或者样品外包装除外）。

3.中标人的样品将作为供货时的验收依据，由招标人保管；未中标的样品退回投标人。

4.投标样品需严格依照本技术规格书要求制作。投标人有权对投标样品进行质量检测，且各项指标须符合技术规格书要求，该样品将作为后续货物验收的核心检验依据。供货时，产品质量不得低于合格样品标准。若实际送货产品与投标样品或技术规格书要求不一致，招标人有权直接拒收货物，并依据合同约定，严肃追究投标人的违约责任。

五、包装、运输、储存及验收

1.投标人必须按最新国家标准要求包装设计和提供合适的包装，确保其不受损坏。

2.物资的包装、防护要确保物资便于运输和储存，显著位置标明发货单位和地点等，并有包装储运标志。且在运输和装卸过程中不致遭到丢失、损坏、变形。

3.所送标的物必须满足矿区使用要求。

六、售后服务

- 除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月内实行质量“三包”。质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。

七、交货时间及地点

交货期：合同生效后30日内。

交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂或指定地点。