淮北矿业股份有限公司生产装备分公司

2026年封孔器配件采购技术规格书

编制：

校对：

审批：

单位：

淮北矿业股份有限公司生产装备分公司

2026年封孔器配件采购技术规格书

- 采购物资概况

- 本项目采购的封孔器配件主要用于淮北矿业股份有限公司下属各矿厂瓦斯抽排相关作业，适用于煤矿井下瓦斯抽排管孔径50mm的工况环境，使用环境需满足井下阻燃抗静电、抗压、防老化等特殊要求。

- 二、技术参数及技术要求

- 1.用于制造矿用封孔器，适用瓦斯抽排管孔径：50mm。

- 2.注浆管：阻燃抗静电PE管，外径16mm，壁厚2mm，整盘长度误差小于0.1m，外径允许误差±0.1mm，抗压强度大于等于1.5MPa，管外侧要有明显米数标识。

- 3.爆破阀：新型防老化PVC（矿用封孔器专用定压爆破件），外径22mm，内径18mm，壁厚2mm，内径允许误差±0.1mm，爆破压力0.6MPa，长度规格含5cm和7cm两种，以“5cm、7cm各1个”为一件。

- 4.单耳无极卡箍：不锈钢材质，241及226两种规格。

- 5.注浆囊袋：精纺毛织物材质，600mm*240mm双层，表面无缝合线，囊袋承压压力≥1.0MPa，最小爆破压力2.2MPa。

- 6.注浆管用连接件：内径16mm。

- 7.注浆管、爆破阀、单耳无极卡箍、注浆囊袋及注浆管用连接件外观无油污，无损坏迹象，无妨碍使用的缺陷。

- 8.矿用封孔器用注浆管作火焰燃烧试验时，当酒精喷灯燃烧器移走后，每组三根试件的火焰和火星燃烧时间的算术平均值不得大于30s。

- 9.矿用封孔器用注浆管表面电阻值应小于等于1×106Ω。

- 10.各配件及配件组成成品矿用封孔器应满足《MT/T 1110—2011矿用封孔器通用技术条件》相关规定。

三、执行标准及规范

- 《MT/T 1110—2011矿用封孔器通用技术条件》及其它关于产品质量、安全的其他相关标准及规范。

四、交货随行文件要求

- 1.全部配件的合格证、检测证书等证明材料。

- 2.矿用封孔器用注浆管、注浆囊袋需提供第三方检测报告。

- 3.外购件提供原产地证明文件、原产地出厂合格证。

五、质量保证要求

- 1.中标方承诺所供配件均为全新合格产品，符合本技术规格书及相关国家、行业标准要求。

- 2.除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，配件实行质量“三包”，质保期为12个月（自验收合格之日起计算）。

- 3.质保期内若出现质量问题，中标方需免费提供更换服务，确保不影响使用。

- 4.中标方需提供履约保证，确保质量承诺落实。

六、售后服务要求

- 除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025工业产品售后服务总则执行，12个月内实行质量“三包”。质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。

七、交货验收要求

- 1.验收标准：符合《MT/T 1110-2011矿用封孔器通用技术条件》、本技术规格书及相关国家、行业标准要求。

- 2.验收地点：交货地点。

- 3.验收时间：按小型设备要求，交货后2日内办理验收手续。

- 4.验收方式

- 4.1外观检查：核查配件外观是否符合无油污、无损坏、无妨碍使用缺陷的要求。

- 4.2尺寸测量：随机抽取样品，检测关键尺寸是否符合技术参数要求。

- 4.3资料核查：核对交货随行文件是否齐全、有效。

- 4.4性能抽检：必要时委托第三方检测机构对关键性能指标（如抗压强度、爆破压力、阻燃抗静电性能等）进行检测。

- 5.验收报告形式：验收合格后，由双方签字确认《货物验收报告》，作为结算依据；验收不合格的，中标方需在规定时间内更换或补货，直至验收合格。