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单位：淮北矿业股份有限公司机电装备部
淮北矿业运输带（一）（橡胶面整芯阻燃输送带1000S）
采购技术规格书
一、采购单位
淮北矿业股份有限公司
二、项目概况及招标范围
1.项目概况：主要用于煤矿井下的煤碳、矸石输送。
2.招标范围：
橡胶面整芯阻燃输送带（1000S)一批，具体内容详见招标明细。
[bookmark: _GoBack]本项目为框架招标，招标所列数量仅作为报价和授标依据，采购数量以淮北矿业需求计划为准，采购单价以各品种中标单价为准，实行价格联动。以标段为单位签订合同，招标结果执行时间止或招标结果执行时间内送货单开具总金额达到中标总金额时，该标段采购自动终止。
三、技术要求及主要技术参数
执行标准：煤矿用织物整芯阻燃输送带必须执行MT/T914-2019煤炭行业标准。
主要技术参数：
整芯阻燃输送带主要技术指标优于标准5%
	序号
	项目
	标准值
	优于标准5%

	1
	拉伸强度（N/mm）
	纵向
	≥1000(1000S)
	≥1050

	
	
	横向
	≥300(1000S)
	≥315

	2
	盖胶与芯体黏合强度（N/mm）
	平均值
	≥4
	≥4.2

	
	
	最小值
	≥3.25
	≥3.41

	3
	芯体内部黏合强度（N/mm）
	最小值
	≥6.5
	≥6.82

	4
	阻燃性能
	滚筒摩擦
	表面温度 ≤325℃
	表面温度 ≤308.75℃

	
	
	酒精喷灯燃烧性能
	整体燃烧平均值≤3s，单值≤10s ；
芯体燃烧平均值≤5s，单值≤15s
	整体燃烧平均值≤2.85s，单值≤9.5s ；
芯体燃烧平均值≤4.75s，单值≤14.25s

	5
	导静电
性  能
	表面电阻
	≤3×108Ω
	≤2.85×108Ω


四、包装、运输、储存及验收
1.输送带包装、捆扎必须执行GB/T 39813-2021标准。
2.招标人对运输带每捆的长度有要求的，投标人必须按要求生产加工。招标人对运输带的每捆长度没有要求的，按100米/捆生产加工。
3.包装物上产品的生产厂家、物资名称、规格型号、长度等标识必须清晰、准确、完整，保存时间较长。
4.所供应的产品必须具有有效的矿用产品安全标志证书、产品合格证及质检报告等相关证明材料。送货时提供矿用产品安全标志证书、产品合格证、送货清单及质检报告等资料。
五、售后服务
除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月内实行质量“三包”。质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。
六、供货时间及地点
交货时间：送货单开出后45天内交货。使用单位有交货期或其他要求的，按照双方签订的技术协议执行。
交货地点：淮北矿业股份有限公司下属各矿厂。

